## Slide 1
Hermann Reischer/Polar Instruments GmbH
IST Interconnect Stress Test – der neue Standard für die Zuverlässigkeitsprüfung von Leiterplatten

## Slide 2: Was ist “Zuverlässigkeit”?
Zuverlässigkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Produkt die beabsichtigte Funktion für einen angegebenen Zeitraum unter definierten Bedingungen erfüllt.

## Slide 3: Zukünftige Anforderungen an die Leiterplatte:
Bleifrei-Lötprozesse: Löttemperaturen > 260°C
Hot Air Levelling
6-fach Rework
Hohe Zuverlässigkeit: Medizintechnik
Luft/Raumfahrt
Rüstung
Automotive/Bahnbereich

## Slide 4: Testmethoden:
Temperaturwechseltest (TWT) – Prüfling wird wechselweise in zwei Klimakammern mit –40°C und +125°C eingefahren, 500 – 1500 Zyklen.
IST Interconnect Stress Test - Spezieller Testcoupon mit Durchkontaktierungen, elektrische Aufheizung des Coupons auf 150°C für 3 Minuten, Abkühlung auf Raumtemperatur in 2 Minuten
IPC-TM650.2.6.26

## Slide 5
Quelle: https://www.ipc.org/TM/2-6_2-6-26A.pdf

## Slide 6: Vergleich IST Interconnect Stress Test vs. Klimakammer
1000 Zyklen: IST ~ 4 Tage, Klimakammer ~ 42 Tage

## Slide 8: IST Testcoupon:

## Slide 9: IST Testcoupon:
Heizkreis
Meßkreis
Heizkreis
Meßkreis
Die Temperaturverteilung erfolgt vom Heizkreis auf den Meßkreis
Es fließt nur Meßstrom durch die Durchkontaktierungen des Meßkreises
Kupferlagen unterstützen eine gleichförmige Temperaturverteilung
Durchkontaktierungs-Raster bestimmt die Temperaturdifferenz zwischen Heiz- und Meßkreis
zusätzlicher “Superheat-Kreis” möglich für noch homogenere Temperaturverteilung

## Slide 10: IST Testcoupon:

## Slide 11: Widerstandserhöhung durch therm. Belastung:
Erste Mikro-Risse
Fortschreitende Rissbildung
Dehnungsausgleich
„gesunde“ Durchkontaktierung
Hülsen-Totalausfall
Zunehmende Schädigung
Ermüdung
Tempern
Typisches Abbruchkriterium nach IPC: 10% Widerstandserhöhung

## Slide 12: IST-HC System:
8-Kanal Couponaufnahme

## Slide 13: Coupondaten 8-Kanal-Darstellung:

## Slide 14: Temperaturverläufe an 8 Coupons:

## Slide 15: Fehlerlokalisierung mit Infrarotkamera:

## Slide 16: Fehlermodi:

## Slide 17: Temperatur-Ausdehnungsverhalten:

## Slide 18: Heiz- und Abkühlzyklus in Leiterplatte:

## Slide 19: Hülsenrisse:

## Slide 20: Typische Fehlerbilder - Hülsenrisse:
- Kupferhülse wird in Längsrichtung gedehnt
- Riss in der Wand der Durchkontaktierung
- Rascher Schädigungsfortschritt
- meist große Rissbreite
- Unterbrochen bei Raumtemperatur

## Slide 21: Innenlagenabrisse:

## Slide 22: Typische Fehlerbilder - Innenlagenabrisse:
- Rascher Schädigungsfortschritt
- meist große Rissbreite
- Unterbrochen bei Raumtemperatur

## Slide 23: Mikrovia-Targetpad-Abrisse:

## Slide 24: Mikrovia-Targetpad-Abrisse:
-
- Schädigung meist erst ab 190°C
- Abriss vom Capture Pad bei Kontraktion (Abkühlung)

## Slide 25: Typische Mikrovia-Schädigungsbilder:
- Target-Pad Abriss
- Abriss Capture Pad
- Microvia Corner Cracks

## Slide 26: “Corner Cracks”:

## Slide 27: Typische Corner-Crack-Schädigungsbilder:
- Riss im 90° Knie
- häufiger bei Bleifrei-Technologie
- mech. Belastung wird an Oberfläche gedrängt
- typisch kleine Risse

## Slide 28: Delamination

## Slide 29: Delaminationstest:
Prüfung auf Delamination über
Kapazitätsmessung
Testpunkte in IST Coupon integriert
Vergleich Kapazität vor und nach IST Test

## Slide 30: Delaminationstest:
Absolute Kapazitätswerte vor und nach IST Test
Relative Kapazitätsänderung durch IST Test

## Slide 31: DELAM-Tester:
PC-gesteuerte Auswertung der Kapazitätsänderung
Testpunkte in IST Coupon integriert

## Slide 32: Einflussgrößen auf Zyklenfestigkeit:
Temperatur
Bohrlochdurchmesser
Leiterplattendicke
Ausdehnungskoeffizient des Basismaterials (CTE)
Kupferdicke in der Hülse
Abstand der Bohrungen (Raster)
Verteilung der Druckkräfte abhängig vom Bohrlochdurchmesser

## Slide 33
IST Referenzen Europa:
Astrium UK
Atotech
Dyconex (3 Systeme)
ESA
Graphic PLC
GS Swiss PCB
Invotec UK
Optiprint AG
Schweizer
Tesat
Würth (3 Systeme)

## Slide 34: Vielen Dank!
Polar Instruments GmbH
A-4865 Nussdorf am Attersee
Aichereben 16
hermann.reischer@polarinstruments.eu
www.polarinstruments.com/de
Tel. +43 7666 20041-0
Fax +43 7666 20041-20